**Living Moments®**

.................... m2 Living Moments®, zweischichtig, mit Fase F2 – 1 x 1 mm (T x B), mit Abstandhalter und farbiger, unbearbeiteter Oberfläche liefern und nach Verlegevariation
V……… oder Anweisung der Bauleitung zu verlegen.

Gemäß Merkblatt MFP sind beim Verlegen immer Steine aus mehreren Paketen gleichzeitig zu verarbeiten. Das gilt besonders für changierende Farben.

Die Verlegung ist fachgerecht mit einer Fugenbreite von 1 mm +/- 1 mm einschließlich aller Nebenarbeiten an Einbauten in der Pflasterfläche auszuführen. Gesägte Steine sind dabei nicht kleiner wie der kleinste Halbstein.

Die Fugen sind mit einer gewaschenen Gesteinskörnung 0/2 oder gebrochenen Gesteinskörnung 1/3 zu verschließen. Den Plattenbelag anschließend säubern.

Der Plattenbelag wird nicht abgerüttelt.

Steinqualität: DIN EN 1339, Qualität PLDTI4

Plattendicke: 5,5 cm

Rastermaße: 600 x 600, 600 x 300, 300 x 300 mm

Nennmaße: 599 x 599, 599 x 299, 299 x 299 mm

Oberfläche: unbearbeitet, farbig meliert

Farbe\*: hellgrau, dunkelgrau, sandbraun

\* nichtzutreffendes bitte streichen

Lieferwerk: Rünz & Hoffend GmbH & Co. KG

 Gewerbegebiet Brückenstraße

 56220 Urmitz

 [www.rh-steine.de](http://www.rh-steine.de)

Preis je m²: Euro ............................... Preis Gesamt: Euro ...............................